MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: Ampliação de ponte em concreto armado

LOCALIZAÇÃO: Ponte sobre o Rio Butiá Capela do Divino – Ibiraiaras/RS

A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificações técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na obra de ampliação de uma ponte na Comunidade do Divino, no interior do município de Ibiraiaras/RS, com área total de 12,65 m2.

A ampliação será feita na lateral direita (da foto abaixo), apoiada sobre 3 pilares, onde 2 pilares já fazem parte da estrutura existente da ponte, e o outro será construído junto a uma das cabeceiras da ponte.

Romper guarda-roda

FOTO 1 – Ponte sobre o Rio Butiá

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

Deverá ser feita limpeza de toda a superfície da ponte de forma a deixar a área livre de quaisquer entulhos, madeira, lama, pedras ou qualquer material que possa prejudicar o andamento dos serviços. Também será necessária a demolição do guarda-roda, bem como lateral da laje conforme indicado na Foto 1, com a finalidade de amarração da ferragem existente com nova ferragem a executar.

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais a fim de garantir a segurança da estrutura existente.

2.0 FUNDAÇÕES:

Para construção de um dos apoios da laje a ser ampliada, haverá necessidade de fundações junto a uma das cabeceiras da ponte. Para tanto haverá construção de sapata para sustentação do novo pilar. Deverá ser feito desvio no rio e drenagem para que a concretagem da fundação e pilar seja feita de forma estanque.

Após as escavações atingirem a rocha, o fundo da vala deverá ser alinhado e nivelado no sentido transversal, a previsão é que seja construída uma sapata com dimensões de 150x100x80 cm.

As sapatas serão executadas em concreto usinado com resistência mínima de 25 Mpa.  Junto as sapatas será executado o apoio (pilar) na cabeceira esquerda da ponte conforme foto 2.

3.0 SUPRA ESTRUTURA:

A ponte será constituída por uma laje maciça em concreto armado, com espessura de 35 cm, mesma espessura da ponte existente, apoiada nas cabeceiras da ponte (uma a construir e outra existente) e um apoio central (existente), conforme mostrado na foto 2.

A laje será armada conforme detalhamento mostrado em planta. O novo apoio a ser construído junto a cabeceira esquerda da ponte será armado com malha dupla, e terá espessura de 30 cm, em toda a sua extensão.

A laje deverá ser engastada na laje existente, através da amarração da nova ferragem na ferragem existente. Parte da laje ficará em balanço, para tanto haverá necessidade de negativos. A prancha 07 mostra o detalhamento dos negativos.

Os apoios existentes serão submetidos ao rompimento de sua superfície (aproximadamente 10 cm) até se chegar a ferragem existente neles, para amarração da ferragem da laje a ampliar.

As áreas a serem concretadas devem estar protegidas a fim de impedir qualquer contaminação com detritos durante a concretagem.

A resistência característica mínima do concreto utilizado na estrutura será de 25 MPa.

Sobre a laje a ser ampliada da ponte haverá execução de guarda-rodas, também em concreto armado, com mesma altura do existente, ou seja, 30cm.

As armaduras deverão atender as Normas Brasileiras e obedecer inteiramente ao projeto estrutural, tanto em relação as bitolas, dobras e recobrimentos. Antes e depois da colocação em posição, a armadura deverá estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderência ao concreto ou sua conservação.

Enquanto não for atingido o endurecimento satisfatório do concreto, o mesmo deverá ser protegido de chuva torrencial, agentes químicos, choques e vibração com intensidade tal que produza fissuras na massa ou na aderência da armadura ao concreto.

A proteção contra secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retração por secagem ou fluência, ao menos durante os primeiros sete dias, após o lançamento do concreto. Esta será realizada mantendo-se umedecida a superfície.

Apoio a construir

As fôrmas para as estruturas serão de compensado resinado e dimensionadas para resistir aos esforços específicos de cada lançamento de concreto, antes do início da concretagem deverão ser molhadas até saturação. As juntas e furos deverão ser vedados e a superfície em contato com o concreto deverá estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. As fôrmas só poderão serem retiradas após decorridos 21 dias do lançamento do concreto.

Apoios existentes

.

Foto 2 – Supra estrutura

1.3 SERVIÇOS FINAIS:

Após a devida cura dos concretos, haverá os trabalhos de aterro e reaterro junto à cabeceira, executado com material escolhido, em camadas sucessivas de altura máxima de 30 cm, devidamente compactadas.

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos.

Ibiraiaras, 25 de agosto de 2020.

________________________________________________

Pâmela Hentz Cappellari

Engª Civil – CREA 231775